K.Siltāne, E. Zariņš, V. Kokars (zinātniskie vadītāji)
Etil-2-ciano-2-(2,6-aizvietotu)-4H-pirān-4-ilidēn) acetātu sintēze un īpašības
Ir zināmi D-π-sistēma-A tipa molekulārie savienojumi, kuros elektronu akceptorais (A) fragments caur 4H-pirān-4-ilidēn fragmentu konjugēti saistīts ar molekulas elektronu donoro (D) fragmentu. Šādi savienojumi tiek izmantoti organisko gaismas izstarojošu diožu (OLED) un organisko saules elementu pētījumos. Ierosinot, vairums gadījumu tie emitē gaismu virs 650 nm. Jo spēcīgāks ir elektronu akceptorais fragments, jo batohromāk nobīdās garo vilņu emisijas josla un tiek zaudēta daļa no izstarojuma enerģijas, ko cilvēka redze spēj uztvert. 
Ar mērķi iegūt amorfo fāzi veidojošus, luminiscēt spējīgus savienojumus, kuriem raksturīga emisijas tikai gaismas spektra redzamajā daļā, sintezēti savienojumi 3a-c, kuros kā elektronu akceptoro daļu veido cianoetiķskābes etilestera fragments.

[image: image1.emf]O

R

CH

3

OEt

O

N

1a,b

O

R

OEt

O

N

N

O

O

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

3a-c

piperidins

Py

-

N

O

O

O

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

2

a)R=CH

3

b)R=C(CH

3

)

3

a)R=CH

3

b)R=

c)R=C(CH

3

)

3

N

O

O

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

+



[image: image2.emf]O

N

O

O

Ph

Ph

Ph

H

3

C CH

3

4



Etil 2-ciano-(2,6-dimetil-4H-pirān-4-ilidēn) acetāta 1a reakcijā ar aldehīdu 2, rodas produktu maisījums 3a un 3b.
Savienojumam 3c raksturīga luminiscence spektra redzamajā daļa, intervālā no 439 nm līdz 659 nm (λexc = 423nm, λmax = 472 nm).
Apjomīgie tritil- aizvietotāji molekulas elektronu donorajā fragmentā nodrošina plānu amorfu filmiņu veidošanos no viegli gaistošiem šķīdinātājiem, kas atvieglotu tehnoloģiskos procesus emisijas slāņa uzklāšanai optiskajās ierīcēs. 
Sākti pētījumi trifenimetil grupas fragmentu ievadīšanai molekulas elektronu akceptorajā un sintezēts savienojums 4, kurš tālāk tiks izmantots fotoaktīvu savienojumu sintēzei.
Iegūtie savienojumi tiek izmantoti OLED un organisko cietvielu lāzeru pētījumos. 









_1398417384.cdx

_1396193404.cdx

