Pilītes

1.tabula. Veiktie mērījumi

| Pamatnes temp., °C | Izsmidz. attālums, cm | Raman | AFM (vairākas pilītes no katra) | XRD (53; 32; 25 2Theta) | Kelvin Probe | Raupjums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 4 | X | X | X | X | X |
|  | 8 | X | X | x | X | X |
|  | 12 | X | X | X | X | X |
|  | 16 | X | X | - | X | X |
|  | 20 | X | X | X | X | X |
| 400 | 4 | X | X | X | X | X |
|  | 12 | X | X | X | X | X |
|  | 20 | X | X | X | X | X |

2.tabula. Raman spektru intensīvākās smailes (visintensīvākā smaile ap 950 cm-1)

|  |  |  | Raman smailes pie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paraugs | Smidz. attāl., cm | Pilītes, nr. | ν2 PO4, cm-1 | ν4 PO4, cm-1 | ν1 PO4, cm-1 |
| Literatūrā [1] |  |  | ~430 | ~596 | ~950 |
| 100 °C | 4 cm | 1 | 423 | 599 | 948 |
|  | 8 cm | 1 | 429 | 596 | 948 |
|  |  | 2 | 429 | 598 | 950 |
|  | 12 cm | 2 | 427 | 596 | 946 |
|  |  | 3 | 427 | 596 | 950 |
|  | 16 cm | 2 | 432 | 594 | 950 |
|  |  | 3 | 431 | 594 | 950 |
|  | 20 cm | 2 | 426 | 596 | 948 |
|  |  | 3 | 432 | 600 | 950 |
| 400 °C | 4 cm | 1 | 440 | 608 | 950 |
|  |  | 2 | 448 | 607 | 950 |
|  | 12 cm | 1 | 432 | 604 | 948 |
|  |  | 2 | 430 | 592 | 952 |
|  | 20 cm | 1 | 431 | 606 | 949 |
|  |  | 2 | 439 | 608 | 948 |

The broadening and featureless bands at vibration modes v 1 (~950 cm-1), v 2 (~430 cm-1), v4 (~596 cm-1), and the almost unobservable peaks of t3 (~1032–1081 cm-1) are typical features of ACP structure [2].

Atsauces:

1. H. Li, B.S. Ng, K.A. Khor, P. Cheang, T.W. Clyne. Acta Materialia 52 (2004) 445–453

2. Wen J, Leng Y, Chen J, Zhang C. Biomaterials 2000;21:1339.

3.tabula. Izvēlēto pilīšu parametri pēc AFM

| Paraugs |  | P.nr. | Pilītes rādiuss, μm | Pilītes diametrs, μm | Tilpums, μm3 | Parauga rādiuss, μm | Parauga diametrs, μm | Pilītes augstums, μm | Pilītes forma | Pilīšu raupjums, Sa [nm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 °C | 4 cm | 1 | 54 | 108 | 28450 | 19 | 38 | 4,1 | Iedobe | 8 |
|  | 8 cm | 1 | 56 | 112 | 28980 | 19 | 38 | 4,3 | Iedobe | 8 |
|  |  | 2 | 52 | 104 | 22560 | 18 | 35 | 3,3 | Iedobe | 8 |
|  | 12 cm | 2 | 58 | 116 | 28960 | 19 | 38 | 3,5 | Iedobe | 7 |
|  |  | 3 | 58 | 116 | 29430 | 19 | 38 | 3,7 | Iedobe | 9 |
|  | 16 cm | 3 | 49 | 98 | 22590 | 18 | 35 | 4,6 | ļoti maza iedobe | 7 |
|  |  | 4 | 61 | 122 | 44160 | 22 | 44 |  | maza iedobe | 8 |
|  | 20 cm | 2 | 48 | 96 | 30820 | 19 | 39 | 6,8 | Nav iedobes | 6 |
|  |  | 3 | 51 | 102 | 26380 | 18 | 37 | 4,9 | Iedobe | 10 |
| 400 °C | 4 cm | 1 | 55 | 110 | 27260 | 19 | 37 | 4,3 | Nav iedobes | 12 |
|  |  | 2 | 51 | 102 | 22860 | 18 | 35 | 3,5 | Nav iedobes | 12 |
|  | 12 cm | 1 | 49 | 98 | 24110 | 18 | 36 | 3,7 | maza iedobe | 8 |
|  |  | 2 | 57 | 114 | 28620 | 19 | 38 | 3,4 | Iedobe | 8 |
|  | 20 cm | 1.pile | 58 | 116 | 44440 | 22 | 44 | 5,4 | bez iedobes | 30 |
|  |  | 2.pile | 58 | 116 | 39190 | 21 | 42 | 4,7 | Iedobe | 26 |

|  |  | XRD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paraugs |  | 53 | 32 | 25 |
| 100 | 4 | ir | ir | ir |
|  | 12 | ir | nav | nav |
|  | 20 | ir | nav | nav |
| 400 | 4 | ir | ir | ir |
|  | 12 | ir | nav | nav |
|  | 20 | ir | nav | nav |

Paraugiem, kuriem neparādās smailes pie 32 un 25 2θ°, smaile pie 53 2θ° attēlo titāna smaili (pārklājas ar HAp), kas ir no Ti pamatnes. Rentgendifraktogrammas iespējams uzņemt tikai paraugiem, kas uzsmidzināti 4 cm attālumā, jo tiem ir vislielākā pilīšu koncentrācija uz virsmas, bet arī šiem paraugiem intensīvākās ir Ti smailes.

P 100 4cm-1

dpilītei = 108μm; Vpilītei = 28450μm3; dparaugam = 38μm

Potenciāla sadalījums, V

P 100 8cm-1

dpilītei = 112μm; Vpilītei = 28980μm3; dparaugam = 38μm

Potenciāla sadalījums, V

P 100 8cm-2

dpilītei = 104 μm; Vpilītei = 22560 μm3; dparaugam = 35 μm

P 100 12cm-2

dpilītei = 116 μm; Vpilītei = 28960 μm3; dparaugam = 38 μm

| middle | center | edge |
| --- | --- | --- |

Potenciāla sadalījums, V

P 100 12cm-3

dpilītei = 116 μm; Vpilītei = 29430 μm3; dparaugam = 38 μm

P 100 16cm-2

dpilītei = 98 μm; Vpilītei = 22590 μm3; dparaugam = 35 μm

Potenciāla sadalījums, V

P 100 16cm-3

dpilītei = 122 μm; Vpilītei = 44160 μm3; dparaugam = 44 μm

P 100 20cm-2

dpilītei = 96 μm; Vpilītei = 30820 μm3; dparaugam = 39 μm

Potenciāla sadalījums, V

P 100 20cm-3

dpilītei = 102 μm; Vpilītei = 26380 μm3; dparaugam = 37 μm

P 400 4cm-1

dpilītei = 110 μm; Vpilītei = 27260 μm3; dparaugam = 37 μm

Potenciāla sadalījums, V

P 400 4cm-2

dpilītei = 102 μm; Vpilītei = 22860 μm3; dparaugam = 35 μm

P 400 12cm-1

dpilītei = 98 μm; Vpilītei = 24110 μm3; dparaugam = 36 μm

Potenciāla sadalījums, V

P 400 12cm-2

dpilītei = 114 μm; Vpilītei = 28620 μm3; dparaugam = 38 μm

P 400 20cm-1.pile

dpilītei = 116 μm; Vpilītei = 44440 μm3; dparaugam = 44 μm

Potenciāla sadalījums, V

P 400 20cm-2.pile

dpilītei = 116 μm; Vpilītei = 39190 μm3; dparaugam = 42 μm